成果名称：高效可转位刀具多元复合膜涂层设备及技术的研究 主要完成单位：西华大学（第一单位） 成都成量工具集团有限公司（第二单位） 主要完成人：赵广彬、栾道成、李荣钢、罗德福、王正云 成果简介： “高效可转位刀具多元复合膜涂层设备及技术的研究”的任务来源于国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项。所研制的高效可转位刀具多元复合膜涂层设备填补了国内多元涂层领域的空白，总体技术性能达到国际先进水平，生产能力达到工业化生产水平，多元复合膜显微硬度达到3300Hv，多元复合膜与基体结合强度55N。发表学术论文8篇，项目申报发明专利2项。 随着先进加工技术的发展，高速机床和加工中心的广泛应用，对刀具的性能提出了更高的要求。在刀具涂层领域，国内广泛采用TiN涂层，因为其抗氧化温度低，在高速机床和加工中心上应用受到限制。国外主要采用TiAlN涂层，如巴尔蔡斯公司使用Ti-Al合金靶，塞米康公司使用Ti、Al镶嵌靶进行TiAlN涂层。TiAlN涂层中Ti、Al比例与靶成分具有对应关系，在一个涂层周期内成分无法改变，而TiAlN涂层刀具在不同切削条件下，要求具有不同Ti、Al比例，国内外现有设备与技术无法满足。多元复合膜涂层可根据不同切削条件，随时调整膜层的成分、厚度和膜层过渡层，制备纳米级别的TiN/AlN/CrN多元多层复合膜，满足不同切削条件，涂层刀具的通用性更好。所以多元复合膜涂层设备及技术在技术比国外更先进，并且形成自己的知识产权。多元复合膜涂层在多个领域具有广泛地应用，成果更易于推广应用，市场前景好，易于形成产业化。多元复合膜涂层在生产过程中无废水废气，对环境无污染，环境效益高。 西华大学现有的技术基础和设备条件在国内处于领先地位。科研团队多年从事刀具离子涂层设备及技术的研发，具有较高的理论知识，积累了丰富的实际经验。有三套大型热阴极离子镀膜机，一台磁控溅射离子镀膜机及辅助设备。为成都锋宜精密工具制造有限公司、成都戴梦迪超硬工具有限责任公司等涂层可转位数控硬质合金刀片三百万片以上，取得了明显的经济效益和社会效益。。高效可转位刀具多元复合膜涂层设备及技术在国内外具有广阔的应用市场，一方面向企业转让多元复合膜涂层设备及技术，另一方面可在国内外建立涂层研发中心，为企业提供涂层服务。 1